ART. 42 	OTTONATO

| SINGOLO FILO DIAMETRO NOMINALE (mm): | 0.60 |  |
| --- | --- | --- |
| FORMAZIONE: | 2 x 0.30 mm. |  |
| N. FILI : | 13 FILI |  |
| CARICO DI ROTTURA MINIMO (kg): | 250 |  |
| CARICO DI ROTTURA EFFETTIVO (kg): |  |  |
| SENSO AVVOLGIMENTO CROCIATO: |  |  |
| PREFORMAZIONE: |  |  |
| PROTEZIONE SUPERFICIE: |  |  |
| MASSA NOMINALE SINGOLO FILO (gr/mt) | 1.12 |  |
| DIAMETRO NOMINALE FILI ESTERNI (mm) |  |  |

| C 0.72 -0.78% | SI 0.20 -0.24% | Mn 0.45 – 0.55% | S + P 0.10 -0.12% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |