ART. 59/AC

UNI EN 12385-4 : 2004 / UNI EN 10204 : 2004 3.1

| DIAMETRO NOMINALE (mm): | 6 / 49 FILI |  |
| --- | --- | --- |
| FORMAZIONE: | 7 X 7 |  |
| CLASSE RESISTENZA FILI (Kg/mm2): | 200 |  |
| CARICO DI ROTTURA MINIMO (kg): | 2580 |  |
| CARICO DI ROTTURA EFFETTIVO (kg): | 2580 |  |
| SENSO AVVOLGIMENTO CROCIATO: | DESTRO |  |
| PREFORMAZIONE: | PREFORMATA |  |
| PROTEZIONE SUPERFICIE: | ZINCATURA EX UNI-EN 10264-2:2004 CLASSE B |  |
| MASSA NOMINALE (Kg/mt) |  |  |
| DIAMETRO NOMINALE FILI ESTERNI (mm) |  |  |

| C | SI | Mn | P | S | NI | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |