ART. 52

UNI EN 12385-4 : 2004 / UNI EN 10204 : 2004 3.1

| DIAMETRO NOMINALE (mm): | 1.50 |  |
| --- | --- | --- |
| FORMAZIONE: | 1X 19 |  |
| CLASSE RESISTENZA FILI (Kg/mm2): | 180 | (1.770 N/mm2) |
| CARICO DI ROTTURA MINIMO (kN): | 2.09 |  |
| CARICO DI ROTTURA EFFETTIVO (kN): | 2.56 |  |
| SENSO AVVOLGIMENTO CROCIATO: | DESTRO |  |
| PREFORMAZIONE: | PREFORMATA |  |
| PROTEZIONE SUPERFICIE: | ZINCATURA EX UNI-EN 10264-2:2004 CLASSE B |  |
| MASSA NOMINALE (Kg/mt) | 0.011 |  |
| DIAMETRO NOMINALE FILI ESTERNI (mm) | 0.3 |  |

| C 0.6 | SI 0.210 | Mn 0.60 | P 0.010 | S 0.009 | NI | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |